产品名称：5440-1桐马环氧玻璃粉云母带
符合标准：JB/T6488.3-92
组成、特点、性能和用途：该云母带是以桐马酸酐环氧树脂胶粘剂粘合粉云母纸，双面以电工无碱玻璃布补强，浸以桐马环氧胶粘剂，经复合、烘干加工收卷分切而成盘状。

该云母带在常态下具有良好的柔软性。固化前柔软性好，便于包扎、固化成型后介损低，机械性能良好。 击穿强度高，综合性能优异包绕线圈成型固化后，具有特别优异的介电性能和较高的机械强度。适用于工作温度155℃的大、中型高压电机、汽轮发电机包绕线圈及其它各种电机、电器的绝缘。模压制造工艺或整体浸渍制造工艺，以及用在中频炉上面。

| 序号 | 指 标 名 称 | 单 位 | 指 标 值 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 外 观 | / | 胶粘剂分布均匀，无外来杂质，无气泡、针孔，云母纸不允许有断裂，常态时应具有柔软性、无粘连、分层、玻璃布抽丝和带盘松动现象 |
| 2 | 尺寸 | 厚度 | mm | 0.14±0.02 |
|  |  | 宽度 |  | 25±1 30±1 可以分切各种宽度 |
|  |  | 盘径 |  | 95～105 |
| 3 | 云母含量 | g/㎡ | 82±6 |
| 4 | 玻璃布含量 | g/㎡ | 36±4 |
| 5 | 胶粘剂含量 | g/㎡ | 74±9 |
| 6 | 干燥材料面积总质量 | g/㎡ | 192±19 |
| 7 | 挥发物含量 | ％ | ≤2 |
| 8 | 胶的流动性 | ％ | ≥45 |
| 9 | 胶化时间(170±2℃) | min | 供需双方商定 |
| 10 | 拉伸强度 | N/10mm | ≥100 |
| 11 | 柔软性 | Mm | 供需双方商定 |
| 12 | 介电强度 | MV/m | ≥40 |

保质期；5℃以下保存：180天

运输中应防止机械损伤、受潮和日光照射。粉云母带应密封冷藏在干燥、清洁的库房中，切不可受潮。经冷藏的粉云母带取出后应使其温度恢复至室温再除去塑料袋使用，以免空气中的水汽在粉云母带中凝露，影响产品质量。